- 阀门材质与应用

WCB 
碳钢          
ASTM A216 
无腐蚀性应用，包括水，油和气，
温度范围：-30oC至+425oC

LCB 
低温碳钢     
ASTM A352
低温应用，温度低至-46oC
不能用于温度高于+340oC的场合

LC3 
3.5%镍钢    
ASTM A352
低温应用，温度低至-101oC
不能用于温度高于+340oC的场合

WC6 
1.25%铬0.5%钼钢       
ASTM A217
无腐蚀性应用，包括水，油和气，
温度范围：-30oC至+593oC

WC9 
2.25铬
ASTM A217 
无腐蚀性应用，包括水，油等级WC9和气，
温度范围：-30oC至+593oC

C5
5%铬0.5%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用，
温度范围：-30oC至+649oC

C12 
9%铬1%钼
ASTM A217
轻度腐蚀性或侵蚀性应用及无腐蚀性应用，
温度范围：-30oC至+649oC

CA6NM(4) 
12%铬钢
ASTM A487
腐蚀性应用，
温度范围：-30oC至+482oC

CA15(4) 
12%铬
ASTM A217
腐蚀性应用，
温度范围高达+704oC

CF8M 
316不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用，
温度范围：-268oC至+649oC，
温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上

CF8C 
347不锈钢
ASTM A351
主要用于高温，腐蚀性应用，
温度范围：-268oC至+649oC，
温度+540oC以上要指定碳含量0.04%及以上
 
CF8 
304不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或超低温或高温无腐蚀性应用，
温度范围：-268oC至+649oC，
温度+425oC以上要指定碳含量0.04%及以上

CF3 
304L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用，
温度范围高达+425oC

CF3M 
316L不锈钢
ASTM A351
腐蚀性或无腐蚀性应用，
温度范围高达+454oC

CN7M 
合金钢
ASTM A351
具有很好的抗热硫酸腐蚀性能，
温度高达+425oC

M35-1 
蒙乃尔
ASTM A494
可焊接等级。具有很好的抗所有普通有机酸和盐水
腐蚀的性能。也具有很高的抗大多数碱性溶液腐蚀
的性能，温度高达+400oC

N7M 
哈斯特镍合金B
ASTM A494
特别适用于处理器各种浓度和温度的氢氟酸。
具有很好的抗硫酸和磷酸腐蚀的性能，温度
高达+649oC

CW6M 
哈斯特镍合金C
ASTM A494
具有很好的抗强氧化环境腐蚀的性能。在高温下
具有很好的特性，对甲酸(蚁酸)、磷酸、亚硫酸
和硫酸具有很高的抗腐蚀性能，温度高达+649oC 
 
CY40 
因科镍合金
ASTM A494
在高温应用中表现很好。对于强腐蚀流体介质
具有很好的抗腐蚀性能。